2017年全国职业院校技能大赛中职组

“焊接技术”赛项试题及评分标准

一、评分方法

（一）决赛成绩由技能操作比赛和职业素养考核两部分成绩组成。

1、技能操作部分，满分为350分，技能操作分值组成见表2；占决赛总成绩的90%。

表2  技能操作分值组成

| 项 目 | 分 值 | 单项总分 |
| --- | --- | --- |
|  | 外观 | 内部 |  |
| 管对接（W1） | 50×1 | 50×1 | 100 |
| 管板对接（W2） | 50 | / | 50 |
| 板对接焊缝（W3、W4） | 50×2 | 50×2 | 200 |
| 合 计 |  | 350 |

注：技能操作总得分换算成百分制后计入个人的技能操作得分。

（1）板试件两端各20mm范围内不评分，对其余焊缝进行正、反面100％外观检查及射线检测评分；

（2）管板焊缝全长正、反面100％外观检查评分；

（3）管对接焊缝全长正、反面100％外观检查和射线检测评分。

（4）评分标准见表3～表6

2.职业素养评分规定

（1）满分10分，占总成绩10%；

（2）劳保穿戴不符合要求，每项扣1分，扣满4分为止；

（3）安全操作不符合要求，每项扣1分，扣满4分为止；

（4）文明生产不符合要求，每项扣1分，扣满2分为止。

表3   试件内部射线检验评分标准

| 加密号 |  | 评分员签名 |  | 合计得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 底片上反映出的缺陷及尺寸 | 扣分 |
| 1 | 未发现缺陷 | 0 |
| 2 | 气孔或点状夹渣 1点 | 1 |
| 3 | 气孔或点状夹渣 2点 | 2 |
| 4 | 气孔或点状夹渣 3点 | 3 |
| 5 | 气孔或点状夹渣 4点 | 4 |
| 6 | 气孔或点状夹渣 5点 | 5 |
| 7 | 气孔或点状夹渣 6点 | 6 |
| 8 | 气孔或点状夹渣 7点 | 7 |
| 9 | 二级片允许的条状夹渣 | 7 |
| 10 | 三级片允许的条状夹渣 | 8 |

注：射线探伤评定成绩时，应在规定片级的基数分分值上，再依据缺陷状况扣分。

1.底片为Ⅰ级片，在50分的基础上，每1点缺陷扣除1分。

2.底片为Ⅱ级片，在40分的基础上，评定区外缺陷再按表规定扣分。

3.底片为Ⅲ级片，在20分的基础上，评定区外缺陷再按表规定扣分。

4.底片为Ⅳ级片，内部得分为0分。

5.评定标准为NB/T47013.2-2015。

表4  板材对接外观评分标准（111或135）

| 加密号 |  | 评分员签名 |  | 合计得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 标准、分数 | 焊缝等级 | 测量 数值 | 实际 得分 |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |  |  |
| 焊缝余高 | 标准（mm） | 0～2 | >2，≤3 | >3，≤4 | >4 |  |  |
|  | 分数 | 6 | 4 | 2 | 0 |  |  |
| 焊缝高低差 | 标准（mm） | ≤1 | >1，≤2 | >2，≤3 | >3 |  |  |
|  | 分数 | 5 | 3 | 1 | 0 |  |  |
| 焊缝宽度 | 标准（mm） | 17～19 | >19，≤21 | >21，≤23 | ≤17，>23 |  |  |
|  | 分数 | 6 | 4 | 2 | 0 |  |  |
| 焊缝宽窄差 | 标准（mm） | ≤1 | >1，≤2 | >2，≤3 | >3 |  |  |
|  | 分数 | 5 | 3 | 1 | 0 |  |  |
| 咬边 | 标准（mm） | 0 | 深度≤0.3 且长度≤15 | 深度≤0.5 长度>15，≤30 | 深度>0.5 或深度>0.3长度>30 |  |  |
|  | 分数 | 10 | 每4mm扣1分，最多扣2分 | 每4mm扣1分，最多扣4分 | 0 |  |  |
| 背面焊缝 凹陷 | 标准（mm） | 0 | >0，≤1 | >1，≤2 | >2 |  |  |
|  | 分数 | 5 | 3 | 1 | 0 |  |  |
| 背面焊缝 凸起 | 标准（mm） | 0～1 | >1，≤2 | >2，≤3 | >3 |  |  |
|  | 分数 | 4 | 3 | 2 | 0 |  |  |
| 错边量 | 标准（mm） | 0 | ≤0.7 | >0.7，≤1.2 | >1.2 |  |  |
|  | 分数 | 4 | 3 | 1 | 0 |  |  |
| 角变形 | 标准（mm） | 0～2 | ≥2，≤3 | >3，≤5 | >5 |  |  |
|  | 分数 | 5 | 3 | 1 | 0 |  |  |

注：1.焊缝未完成、破坏焊缝原始表面及修补或试件做舞弊标记则该焊缝作0分处理；

2.凡焊缝表面低于母材，有气孔、夹渣、裂纹、未熔合、未焊透、焊瘤等缺陷之一的，该焊缝外观为0分；

3. 其他违反操作技术要求规定的，该焊缝为0分；

表5  管材对接焊外观评分标准（141）

| 加密号 |  | 评分员签名 |  | 合计得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查 项目 | 标准 分数 | 焊缝等级 | 测量 数值 | 实际 得分 |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |  |  |
| 焊缝 余高 | 标准（mm) | 0～1 | ﹥1，≤2 | ﹥2，≤3 | ﹥3 |  |  |
|  | 分数 | 8 | 6 | 4 | 0 |  |  |
| 焊缝 高低差 | 标准（mm) | ≤0.5 | ﹥0.5，≤1 | ﹥1，≤2 | ﹥2 |  |  |
|  | 分数 | 6 | 4 | 2 | 0 |  |  |
| 焊缝 宽度 | 标准（mm) | 8～9 | ﹥9，≤10 | ﹥10，≤11 | ≤8，﹥11 |  |  |
|  | 分数 | 5 | 3 | 1 | 0 |  |  |
| 焊缝 宽窄差 | 标准（mm) | ≤1 | ﹥1，≤2 | ﹥2，≤3 | ﹥3 |  |  |
|  | 分数 | 5 | 3 | 1 | 0 |  |  |
| 咬边 | 标准（mm) | 0 | 深度≤0.3 且长度≤15 | 深度≤0.5 长度>15，≤30 | 深度>0.5 或深度>0.3，长度>30 |  |  |
|  | 分数 | 10 | 每2mm扣1分，最多扣2分 | 每2mm扣1分，最多扣4分 | 0 |  |  |
| 根部 凸出 | 标准（mm) | 通球Φ=0.9d(内径） | 通球Φ=0.85d(内径） |  |  |
|  | 分数 | 10（通过）， | 6（通过），0（通不过） |  |  |
| 角变形 | 标准（mm) | ≤1 | ﹥1，≤2 | ﹥2，≤3 | ﹥3 |  |  |
|  | 分数 | 6 | 4 | 2 | 0 |  |  |

注：1.焊缝未完成、破坏焊缝原始表面（表面重熔）及修补或试件做舞弊标记则该焊缝作0分处理；

2.凡焊缝表面低于母材、有气孔、夹渣、裂纹、未熔合、未焊透、焊瘤等缺陷之一的，该焊缝外观为0分；

3. 其他违反操作技术要求规定的，该焊缝为0分。

表六  管板角焊缝外观检查评分标准

| 加密号 |  | 评分员签名 |  | 合计得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查 项目 | 标准 分数 | 焊缝等级 | 测量 数值 | 实际 得分 |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |  |  |
| 焊角尺寸（K1） | 标准（mm) | 8～9 | ﹥9，≤10 | ﹥10，≤11 | ﹥11 |  |  |
|  | 分数 | 7 | 5 | 3 | 0 |  |  |
| 焊角尺寸差（K1） | 标准（mm) | ≤1 | ﹥1，≤2 | ﹥2，≤4 | ﹥3 |  |  |
|  | 分数 | 5 | 3 | 1 | 0 |  |  |
| 焊角尺寸（K2） | 标准（mm) | 7～8 | ﹥8，≤9 | ﹥9，≤10 | ﹥10 |  |  |
|  | 分数 | 7 | 5 | 3 | 0 |  |  |
| 焊角尺寸差（K2） | 标准（mm) | ≤1 | ﹥1，≤2 | ﹥2，≤4 | ﹥3 |  |  |
|  | 分数 | 5 | 3 | 1 | 0 |  |  |
| 凹凸度 | 标准（mm) | ≤1 | ﹥1，≤2 | ﹥2，≤3 | ﹥3 |  |  |
|  | 分数 | 5 | 3 | 1 | 0 |  |  |
| 咬 边 | 标准（mm) | 0 | 深度≤0.3 且长度≤15 | 深度≤0.5 长度>15，≤30 | 深度>0.5 或深度>0.3长度>30 |  |  |
|  | 分数 | 8 | 每4mm扣1分，最多扣2分 | 每4mm扣1分，最多扣4分 | 0 |  |  |
| 背面焊缝凹陷 | 标准（mm） | 0～0.5 | >0.5，≤1 | >1，≤2 | >2 |  |  |
|  | 分数 | 4 | 2 | 1 | 0 |  |  |
| 背面焊缝凸起 | 标准（mm） | 0～1 | >1，≤2 | >2，≤3 | >3 |  |  |
|  | 分数 | 4 | 3 | 2 | 0 |  |  |
| 角变形 | 标准（mm） | ≤2 | ﹥2，≤4 | ﹥4，≤6 | ﹥6 |  |  |
|  | 分数 | 5 | 3 | 1 | 0 |  |  |

注：1.焊缝未完成、破坏焊缝原始表面及修补或试件做舞弊标记则该焊缝作0分处理；

2.凡焊角尺寸小于规定要求最低值，表面有气孔、夹渣、裂纹、未熔合、未焊透、焊瘤等缺陷之一的，该焊缝外观为0分；

3.其他违反技术操作要求规定的，该焊缝为0分。

二、学生中职组焊接技术赛项技能操作试卷：

1、装配及焊缝编号示意图

2、操作技术要求：

（1）比赛时间为210分钟，包括打磨、点焊、焊接时间。

（2）用提供的材料部件组装焊接成如图所示结构，各接头形式、焊接方法、焊材要求如下：

| 序号 | 焊缝编号 | 接头形式 | 焊接方法 | 焊接位置 | 焊材型号 | 焊材规格（mm） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W1 | 管管对接 | GTAW（141） | 5G | ER50-6 | ￠2.5 | 焊接材料为天津市金桥牌焊材集团有限公司生产，焊条规格自选. |
| 2 | W2 | 管板角接 | GTAW（141）打底 SMAW（111）盖面 | 5FG | ER50-6 | ￠2.5 ￠2.5、￠3.2 |  |
| 3 | W3 | 板板对接 | GMAW（135） | 3G | ER50-6 | ￠1.2 |  |
| 4 | W4 | 板板对接 | SMAW（111） | 4G | E5015 | ￠2.5、￠3.2、4.0 |  |

（3）试件装配及焊接要求：

1）所有试件需一次组装完成，施焊后禁止使用电动工具。

2）对接试件组对时的定位焊均应采用与正式焊接相同的焊接方法和焊接材料，所有对接焊缝均要求单面焊双面成形。

3）板材对接焊试件定位焊在坡口内的两端，定位焊每段长≤20mm，对接板两端不允许加引弧板和引出板。

4）管板、管子对接焊试件的定位焊在正面坡口内，定位焊数不得超过二点，每段长度≤10mm，管板试件组对时，管子需在板材的中心位置。

5）组对时，试件的间隙、钝边、反变形均由参赛选手自定。

6）试件焊接时的试件上端高度不得超过1.2m；每个试件开始焊接后不得改变焊接位置和高度及横向转动，且需一气呵成，中途不得更换试件。

7）仰焊（4G）板材表面须采用单道焊接。

8）试件的焊接方向作如下规定：

-板材对接焊采用一个方向焊接，不得由中间向两端焊或由两端向中间焊，板材立焊需由下向上焊接，所有层数的焊接方向要一致。

-管子对接水平固定焊采用自下而上焊接；所有层数的焊接方向要一致。