2017年全国职业院校技能大赛行业特色赛

矿物加工技术赛题

竞赛总时间3.0小时（产品处理约1小时，产品处理部分不计入考核时间内）。

竞赛程序：

1.抽签和检录

参赛队领队首先在领队会上完成第一和第二个签的抽取，参赛队按照自己所抽取的参赛顺序号和身份证、学生证、参赛证到检录处检录，检录处每30分钟检录一支参赛队。

2.抽取工位号和抽样

检录后进入竞赛现场由选手抽取自己的工位号，抽取工位号后开始，参赛队取用3kg原矿（铅锌矿），从破碎开始一直到选别完成，计时结束，参赛继续完成后续的不计时程序（包括过滤、烘干、样品加工、工艺流程图绘制）

3.核实原矿质量

参赛队在取用3kg原矿后与物料准备裁判共同签字确认原矿取用质量。

4.破碎筛分

参赛队使用这3kg原矿进行破碎与筛分作业，不限定破碎下限，要求参赛队现场测量本队最大矿块粒度，并准确在工艺流程图上标示出原矿最大粒度、每一段的破碎比、破碎产品最大粒度等相关参数。

5.缩分取样

参赛队对破碎产品进行缩分，制取1250g矿样，并装袋，上数显电子天平过秤（由工作人员照相并由工作人员与参赛选手共同签字确认）。

由选手缩分出600g竞赛样+600g备用样+50g原矿化验样，并将600g备用样和50g原矿化验样一同上数显电子天平过秤（由工作人员照相并由工作人员与参赛选手共同签字确认）。

6.磨矿选别

选手使用600g竞赛样根据自己预先设计的流程进行磨矿和选别作业。

7.产品处理

选手必须在自己使用的滤纸上明确标注自己的滤纸质量、参赛顺序号。

选手完成烘干操作后，必须上数显电子天平过秤（由工作人员照相并由工作人员与参赛选手共同签字确认）。

8.绘制工艺流程图

选手在本队的化验结果出来后，在工艺流程图上标注出本队的所有指标，并提交完成后的工艺流程图。